技术资料

水晶胶

产品概述    水晶胶主要应用于金相工艺。是一种不饱和聚脂树脂，呈透明面带粘性液体，当加入适量促进剂和硬化剂后，便逐渐固化成高度透明的固体。

产品特点    常温下固化，使用方便

成型后透明度高，汽泡少，外型美观，检测清晰

热收缩性较小，检测数据精确

易打磨﹑抛光

使用方法    将所镶物品固定于模具之中

根据模具大小取适量水晶胶于搅拌容器（烧杯一次性杯均可）按水晶胶：促进剂体积比100：1.5的比例加入蓝色促进剂,按照顺时针方向,进行充分搅拌,防止搅拌时参入气泡,如有气泡可放置数分钟后待气泡消除

按水晶胶：固化剂体积比100：2.5的比例加入白色固进剂,按照顺时针方向,小心搅拌,

防止气泡参入

搅拌充分后将胶注模杯中,如有气泡用木条除去

15-20分钟胶即可凝固,若使用炬炉加温,凝固时间可以缩短

如要染色,则在未加入促进剂前,用亚司通先溶解有机颜料,加入水晶胶中

本参考比例适用于常温(25℃),可根据温度变化适当改变促进剂和固化剂的用量,温度高时减少用量,低时增加用量

库存条件    本品为易燃品,应远离火源﹑高温及不相容物

容器必须盖紧并存于阴凉干燥通风良好及阳光无法直接照射的地

保存期六个月,非使用时不可打开包装

灭水剂:二氧化碳﹑化学干粉﹑泡沫﹑水雾

安全措施    使用时请保正通风,并保护好手﹑眼及皮肤

眼睛接触请用大量清水清洗并及时就医